Actualizada el 16 05 2021

FICHAS TÉCNICAS CÁMARAS SÉPTICAS REFORZADAS

MODELOS 350, 550, 750, 1.000, 1.500, 2.000 LITROS

Tricapa o monocapa

La cantidad de capas no modifica la resistencia ni la durabilidad

ara agua domiciliaria, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

| MODELOS | DIAMETRO | ALTURA | PESO TRICAPA |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 Litros | 94 cm | 75 cm | 14 kg |
| 550 Litros | 94 cm | 100 cm | 20 kg |
| 750 Litros | 94 cm | 130 cm | 23 kg |
| 1.000 Litros | 110 cm | 130 cm | 28 kg |
| 1.500 Litros | 126 cm | 156 cm | 36 kg |
| 2.000 Litros | 150 cm | 156 cm | 55 kg |

- Tapa superior para limpieza de cierre instantáneo y perfecto  CLICK ENVOLVENTE   (Sistema patentado por INECA)   No se deforma con el calor de los rayos solares, impidiendo el ingreso de insectos, polvos, impurezas, etc. Diámetro 44 cm

Fabricado por Moldeo Rotacional (Rotomoldeado), en una sola pieza. Sin costuras ni uniones

Resina Utilizada: HDPE  Polietileno de Alta Densidad  Base Exeno

Con aditivos y estabilizadores a la Radiación ultravioleta UV (Prolonga significativamente la vida útil)

Elevada resistencia mecánica, a gran cantidad de líquidos, resistente a la abrasión, corrosión, a muchos agentes químicos y a soluciones causticas. (Consultar por productos puntuales)

Muy buena resistencia al impacto

Baja conductividad térmica y eléctrica

Temperatura de trabajo -30°C a 75°C  (consultar para otras temperaturas)

Material fisiológicamente inerte.

MATERIAL 100% VIRGEN

20 AÑOS DE GARANTIA (Contra cualquier defecto de fabricación o materia prima)

Y MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA