Actualizada el 16 05 2021

FICHAS TÉCNICAS CISTERNAS REFORZADAS

MODELOS 350, 550, 750, 1.000, 1.500, 2.000 LITROS

Tricapa o monocapa

La cantidad de capas no modifica la resistencia ni la durabilidad

Para agua domiciliaria, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

| MODELOS | DIAMETRO | ALTURA | PESO TRICAPA |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 Litros | 94 cm | 75 cm | 14 kg |
| 550 Litros | 94 cm | 100 cm | 20 kg |
| 750 Litros | 94 cm | 130 cm | 23 kg |
| 1.000 Litros | 110 cm | 130 cm | 28 kg |
| 1.500 Litros | 126 cm | 156 cm | 36 kg |
| 2.000 Litros | 150 cm | 156 cm | 55 kg |

- Tapa superior para limpieza de cierre instantáneo y perfecto  CLICK ENVOLVENTE   (Sistema patentado por INECA)   No se deforma con el calor de los rayos solares, impidiendo el ingreso de insectos, polvos, impurezas, etc. Diámetro 44 cm

Fabricado por Moldeo Rotacional (Rotomoldeado), en una sola pieza. Sin costuras ni uniones

Resina Utilizada: HDPE  Polietileno de Alta Densidad  Base Exeno

Con aditivos y estabilizadores a la Radiación ultravioleta UV (Prolonga significativamente la vida útil)

Con aditivos Antibacterianos para el contacto con alimentos

Elevada resistencia mecánica, a gran cantidad de líquidos, resistente a la abrasión, corrosión, a muchos agentes químicos y a soluciones causticas. (Consultar por productos puntuales)

Muy buena resistencia al impacto

Baja conductividad térmica y eléctrica

Temperatura de trabajo -30°C a 75°C  (consultar para otras temperaturas)

Material fisiológicamente inerte.

MATERIAL 100% VIRGEN

Acabado interior Superficie extralisa porcelana.  La baja rugosidad interior de los tanques fabricados por INECA  es única en el mercado   (150 ra formula HW)

Este bajo coeficiente de rugosidad junto con los aditivos antibacterianos dificulta la formación de incrustaciones en el interior del tanque y es una poderosa barrera para evitar la formación de microorganismos, algas, malos olores, etc.

20 AÑOS DE GARANTIA (Contra cualquier defecto de fabricación o materia prima)

Y MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA